НАШ САЙТ - WWW.UNCLE-FEDOR.RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«ПЛЕНКА TM-3100»

Светоотражающая самоклеящаяся специализированная пленка для рекламы и дорожных знаков «ТМ -3100»

Светоотражающая пленка марки «TM-3100» гарантирует хорошую отражающую способность даже в условиях плохой погоды. Обладает достаточной стойкостью к атмосферным осадкам и температурным перепадам, устойчива к воздействию растворителей и различных абразивов. Пленка идеальна для работы на режущих плоттерах. Используется для изготовления всех видов светоотражающей рекламы и дорожных знаков.

Применение:

- указатели;

- таблички с названиями улиц, номерами домов и автострад;

- вывески придорожных кафе, магазинов, в кинотеатрах, концертных залах;

- наклейки на стояночные столбики;

- наклейки на все виды транспорта;

- рекламные щиты;

- информационные стенды;

- на световых и звуковых сигнальных приборах, источниках света;

- напольные наклейки в торговых комплексах и павильонах;

- дорожные знаки, отражатели на придорожных «отбойниках».

| ##### Клеевой слой | ##### полиакрилат перманентный (PSA) |
| --- | --- |
| ##### Температура приклеивания | ##### от 10 0С до +30 0С |
| ##### Температура применения | ##### от -30 0С до +60 0С |
| ##### Толщина пленки / клея | ##### 0,11 мм / 0,03 мм |
| ##### Подложка | ##### силиконизированная бумага |
| ##### Толщина подложки | ##### 0,13 мм |
| ##### Плотность подложки | ##### 130 г/ м2 |
| ##### Общая плотность | ##### 365 г/ м2 |
| ##### Общая толщина | ##### 0,27 мм |
| ##### Срок службы на улице | ##### 3 года |
| ##### Размер рулона | ##### 1,24 м х 45,7м |
| ##### Цвета | ##### белый, желтый, красный, синий, черный |

Коэффициенты светоотражения (минимальные значения)

| Цвет | Белый | Желтый | Красный | Синий | Черный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Палитра |  |  |  |  |  |
| Коэффициент | 50 | 35 | 12 | 4 | 1 |